TEHNIČKA INFORMACIJA ZA ECO POLYMER D

TIP:	Rastvor organskih polimera sa dodatkom silikona

OBLIK

ISPORUKE:	Jednokomponentni vodeni sistem

OSOBINE I

UPOTREBA:	ECO POLYMER D se upotrebljava kao sredstvo za restauraciju prirodnog i veštačkog kamena, betona, fasada i drugih mineralnih materijala. Koristi se radi boljeg vezivanja novog materijala za podlogu, povećanja njegove čvrstoće, elastičnosti i trajnosti.

PRIPREMA

ZA PRIMENU: 	ECO POLYMER D se primenjuje u isporučenom obliku. Materijal na koji se nanosi treba da bude čist.

NAČIN

PRIMENE: 	Za ostvarivanje veze između starog i novog materijala koristi se smeša 80% ECO POLYMER D i 20% cementa, koja se četkom nanosi na podlogu.

Materijal za nadogradnju-restauraciju priprema se uz dodavanje ECO POLYMER D u količini od 5% u odnosu na masu veziva.

MERE ZAŠTITE:	ECO POLYMER D je neškodnjivo sredstvo, tako da prilikom njegove upotrebe nije potrebno koristiti zaštitnu opremu. Površine koje su nepredviđeno isprskane ovim sredstvom peru se vodom. Samo za profesionalnu upotrebu!

PAKOVANjE:	Plastična ambalaža od 10L.

SKLADIŠTENjE: 	ECO POLYMER D skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru na temperaturi iznad 4oC.

ROK TRAJANjA:	ECO POLYMER D u originalnoj ambalaži može da se čuva 12 (dvanaest) meseci.